**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL Selfmix 2T**

SPECIFIKACE API TB |ISO-L-EGB |NMMA TC-W

VÝROBA MINERÁLŮ

SCHVÁLENÍ JASO FB (049RAV155)

DOPORUČENÍ HUSQVARNA | STIHL | PARTNER | MCCULLOCH |

JONSERED | OLEO-MAC | POULAN | MARUYAMA | DOLMAR | OREGON |

MAKITA | RYOBI | HITACHI

**RAVENOL Selfmix 2T** je předem namíchané minerální mazivo, které splňuje požadavky na

náročné požadavky moderních dvoutaktních motorů. Účinně zabraňuje

hromadění karbonových usazenin v pístu, spalovacích komorách a v motoru.

a výfukových otvorech a jeho složení zabraňuje znečištění zapalovacích svíček a výfukových plynů.

poškození součástí hnacího mechanismu korozí.

**Poznámky k použití**

RAVENOL Selfmix 2T je speciálně navržen pro univerzální použití v motocyklech, které mají oddělené mazání a

samomíchací systémy. Při použití v oddělených mazacích systémech tento výrobek zajistí optimální mazání a

minimalizuje kouřivost a pomáhá tak chránit životní prostředí. Je vhodný pro vzduchem i vodou chlazené dvoutaktní motory.

benzinové motory motocyklů, mopedů a skútrů, stejně jako pro další zařízení, jako jsou sekačky na trávu atd.

Doporučený směšovací poměr max. 1:50. - dodržujte pokyny výrobce.

Pro orientaci, obsah 1litrového balení po smíchání poskytne následující poměry:

15 litrů paliva = 1:15 30 litrů paliva = 1:30

20 litrů paliva = 1: 20 40 litrů paliva = 1: 40

25 litrů paliva = 1: 25 50 litrů paliva = 1: 50

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Červená | - |
| Hustota při 20 ° C | kg / m³ | 882 | EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 70 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 8,7 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 100 | DIN ISO 2909 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku .V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41