**Certifikát / informace o výrobku**



### RAVENOL Watercraft Mineral. 2T

SPECIFIKACE API TB |ISO-L-EGB |JASO FB

SCHVÁLENÍ NMMA TC-W3 | RL-29901H

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt je dvoutaktní motorový olej na bázi

vysoce kvalitních základových olejů s balíčkem aditiv s nižším obsahem popela pro optimální mazací vlastnosti.

a vynikající ochranu proti korozi.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt je speciálně navržen pro použití v následujících motorech

sladkou vodou chlazených přívěsných motorů s oddělenými (automatickými mazacími systémy) nebo

smíšeným mazáním.

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt splňuje požadavky na.

National Marine Manufacturers Association NMMA TC-W3 (CE 50S Yamaha,

Mercury).

Poznámky k použití

RAVENOL WATERCRAFT Mineral 2-Takt se doporučuje pro kapaliny "TC-W3" ve všech závěsných motorech.

podle předepsaného směšovacího poměru od výrobce motoru. Lze jej použít i pro motory pracující

v mořské vodě.

Typický směšovací poměr: 1: 50

Dodržujte doporučení výrobce!

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | modrý | - |
| Viskozita při 40 ° C | mm² / s | 70 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm² / s | 9,7 | DIN 51 562 |
| Viskozita index VI |  | 118 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí (COC) | ° C | 181 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | ° C | - 24 | DIN ISO 3016 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám.

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

14. 11. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0,Fax.: 052039719-40 / 41