**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL MPS Powersynth 2T**

**RAVENOL MPS Motocross Powersynth** 2T je vysoce kvalitní plně syntetický dvoutaktní motorový olej se speciálními estery a polyisobutylenem (PIB) pro vzduchem a vodou chlazené dvoutaktní motory. Vhodný pro samostatné mazací systémy a samomíchací systémy.

RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T je formulován na bázi syntetických základových olejů s účinně nízkopopelnatými aditivy. Speciální složení podporuje rychlé spalování směsi, vynikající reakci na plyn a poskytuje vynikající ochranu proti opotřebení. Určeno pro dvoutaktní motory moderních evropských a asijských výrobců.

Poznámky k použití

RAVENOL MPS Motocross Powersynth 2T lze obecně míchat s běžným benzínem v poměru 1:100.

Díky vybranému balíčku aditiv je výrobek ideální pro závodění i na silnici. Zejména u vzduchem a vodou chlazených dvoutaktních benzínových motorů s velmi vysokými otáčkami a silně zatížených motorů Enduro, Motocross & Trial dosahuje optimálního mazání.

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Červená | - |
| Hustota při 20 ° C | kg / m³ | 864 | EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 70,8 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 10,7 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 143 | DIN ISO 2909 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku .V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41