**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-60**

VISKOZITA 10W-60

SPECIFIKACE API SN |JASO MA2

VÝROBA PLNĚ SYNTETICKÁ

SCHVÁLENÍ JASO MA2

DOPORUČENÍ MV AGUSTA | APRILIA | BMW | DUCATI | HONDA |

HUSQVARNA | KAWASAKI | KTM | MOTO-GUZZI | SUZUKI | TRIUMPH |

YAMAHA

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-60 je plně syntetický čtyřtaktní olej.

Motocyklový motorový olej, který byl speciálně vyvinut pro závodní použití s USVO®

& CleanSynto®.

Je navržen 100% na bázi PAO a esterů, a proto může být také

klasifikovat jako "plně syntetický" podle německých zákonů. Díky speciálnímu

složení založeném na nové závodní technologii RAVENOL dosahujeme

dokonalou kombinaci pro motor, převodovku a spojku. Vynikající

vlastnosti plně syntetických základových olejů PAO a esterů zajišťují maximální účinnost.

výkon a spolehlivou ochranu proti opotřebení.

S olejem RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-60 byl motocyklový olej.

vyvinut motocykl, který lze používat jak v závodním, tak v běžném silničním provozu.

vynikající chování při studeném startu zajišťuje optimální bezpečnost mazání za studena.

fázi provozu. Díky výrazné úspoře paliva přináší RAVENOL Racing 4-T Motobike

SAE 10W-60 pomáhá chránit životní prostředí snížením emisí.

Poznámky k použití

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-60 je ideální syntetický mazací olej pro velmi výkonné čtyřdobé motory.

motorů. Složení zaručuje maximální ochranu všech součástí motoru.

RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-60 usnadňuje řazení, takže převodové stupně mohou být zařazeny a

řazení přesné, tiché a hladké. Účinnost se projevuje velmi nízkým třením motoru

komponentů při zachování maximálního výkonu. RAVENOL Racing 4-T Motobike SAE 10W-60 může

používat jak na silnici, tak na závodní dráze.

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Fluorescentní | - |
| Hustota při 20 ° C | kg / m³ | 852 | EN ISO 12185 |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 154,8 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 23,5 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 183 | DIN ISO 2909 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca. Hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41