**Certifikát / informace o výrobku**



**RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth.**

**SPECIFIKACE API TD |ISO-L-EGD**

**VÝROBA PLNĚ SYNTETICKÁ**

**SCHVÁLENÍ JASO FD (049RAV153)**

**DOPORUČENÍ APRILIA | HONDA | KYMCO | PEUGEOT | PIAGGIO |**

**SUZUKI | VESPA | YAMAHA**

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth. je vysoce kvalitní plně syntetický olej pro dvoutaktní motory.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth. je založen na Polyolesteru se speciálními vlastnostmi.

estery a polyisobutylenem (PIB) pro optimální ochranu proti opotřebení.

zabránění korozi, tvorbě úsad a samovznícení i při vysokém zatížení.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth. je optimalizován pro vzduchem i vodou chlazené

dvoutaktní motory skútrů.

Poznámky k použití

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth. lze obecně míchat s běžným benzínem v poměru 1:100.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth. je nejlepší volbou pro vzduchem a vodou chlazené dvoutaktní motory ve skútrech.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth. se používá k mazání vzduchem chlazených dvoutaktních benzínových motorů s velmi

vysokými otáčkami a nejvyšším zatížením.

RAVENOL SCOOTER 2-Takt Fullsynth. je rovněž vhodný pro mazání dvoutaktních skútrů s vodním motorem.

chlazením. Vhodný pro samostatné mazací systémy a samomíchací systémy.

| **Vlastnosti** | **Jednotka** | **Data** | **Zkouška podle** |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | Červená | - |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 67,9 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 10,6 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 144 | DIN ISO 2909 |

Všechny uvedené hodnoty jsou cca.hodnoty a podléhají na trhu běžným odchylkám. Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny. Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou záruku .V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH

Postfach 1163

D-33824 Werther

Telefon: 05203-9719-0 Fax: 05203-9719-40/41