Certifikát / informace o výrobku

### RAVENOL  Marineoil Petrol 25W-40 synthetic

RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic je motorový olej pro použití  lodní benzinové motory.

RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic je složen z netradičních syntetických složek a moderních aditiv HC základových olejů.

RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic zaručuje nejdelší intervaly výměny oleje a ochranu proti opotřebení při nízké spotřebě oleje a paliva.

### Aplikační poznámka:

Specifikace

API SL, ACEA E7/B4

### Spolehlivý v praxi a osvědčený při použití u agregátů s předepsanou náplní

Vetus DEUTZ, Steyr, MTU, VOLVO PENTA, Caterpillar, Iveco, MAN, Mercruiser, PERKINS, NANNI Diesel, Yanmar, Detroit Diesel, Sulzer, SKL

### Vlastnosti:

RAVENOL Marineoil Petrol 25W-40 synthetic poskytuje: 
• vynikající mycí a čistící schopnosti
• nízké ztráty vypařováním
• vysoká odolnost proti stárnutí
• optimální starty za studena
• nejlepší ochrana proti opotřebení 
• snižuje spotřebu oleje a paliva

| Vlastnosti | Jednotka | Data | Zkouška podle |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva |  | modrý | - |
| Hustota při 20 ° C | kg / m³ | 868 | DIN 51 757 |
| Viskozita při -25 ° C, | mPa.s | <7000 | DIN 51 377 |
| Viskozita při 40 ° C. | mm ² / s | 92.0 | DIN 51 562 |
| Viskozita při 100 ° C | mm ² / s | 13.7 | DIN 51 562 |
| Viskozitní index VI |  | 151 | DIN ISO 2909 |
| Bod vzplanutí (COC) | ° C | 214 | DIN ISO 2592 |
| Bod tuhnutí | ° C | - 36 | DIN ISO 3016 |
| TBN | mg KOH / g | 11 | DIN ISO 3771 |
| Síranový popel | % | 1.3 | - |

Veškeré údaje odpovídají podle nejlepšího vědomí současnému stavu našich poznatků a vývoje. Změny zůstávají vyhrazeny.Veškeré odkazy na normy DIN slouží pouze popisu zboží a nepředstavují žádnou  záruku. V problematických případech vyžadujte technickou konzultaci.

18. 036. 2014

Ravensberger Schmierstoffv ertrieb GmbH

Postfach 1163

33819 Werther

Tel.: 05203/9719-0,

Fax.: 052039719-40 / 41